**韶关市2022年塑料购物袋及聚乙烯塑料农用薄膜产品质量专项监督抽查结果汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报告编号** | **受检单位** | **产品名称** | **地区** | **是否合格** | **不合格项目** |
|
| 1 | WL20220056 | 武江区丁丁猫饮品店 | 全生物降解塑料购物袋 | 武江区 | 合格 |  |
| 2 | WL20220033 | 南雄市雄州街道一颗柠檬奶茶店 | 非食品接触用塑料购物袋 | 南雄市 | 合格 |  |
| 3 | WL20220034 | 南雄市雄州街道壹佳便利店 | 非食品接触用塑料购物袋 | 南雄市 | 合格 |  |
| 4 | WL20220035 | 南雄市润民商业有限公司 | 非食品接触用塑料购物袋 | 南雄市 | 合格 |  |
| 5 | WL20220057 | 乐昌市大润发商业有限公司 | 塑料购物袋 | 乐昌市 | 合格 |  |
| 6 | WL20220039 | 新丰县小斌茶饮店 | 塑料购物袋 | 新丰县 | 合格 |  |
| 7 | WL20220040 | 新丰县鸿仁商行 | 塑料购物袋 | 新丰县 | 合格 |  |
| 8 | WL20220043 | 始兴县益禾堂奶茶店 | 塑料购物袋 | 始兴县 | 合格 |  |
| 9 | WL20220052 | 仁化县超凡炸鸡汉堡店 | 塑料购物袋 | 仁化县 | 合格 |  |
| 10 | WL20220007 | 翁源县龙仙镇兰家商行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | 塑料购物袋 | 翁源县 | 合格 |  |
| 11 | WL20220010 | 翁源县龙仙镇小茗奶茶店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | 非食品接触用塑料购物袋（单杯打包袋LDPE） | 翁源县 | 合格 |  |
| 12 | WL20220030 | 南雄市民兴农资技术服务部 | 白色薄膜 | 南雄市 | 合格 |  |
| 13 | WL20220053 | 仁化县兴农农资配送中心 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 仁化县 | 合格 |  |
| 14 | WL20220001 | 乳源瑶族自治县乳城供销合作社生产资料门市 | 聚乙烯农用薄膜 | 乳源县 | 合格 |  |
| 15 | WL20220006 | 曲江区大塘镇鸿运农资销售部 | 白色地膜14 | 曲江区 | 合格 |  |
| 16 | WL20220054 | 仁化县兴农农资配送中心 | 农业用聚乙烯吹塑薄膜 | 仁化县 | 合格 |  |
| 17 | WL20220041 | 始兴县顿岗镇康康农资经销部 | 聚乙烯农用地膜 | 始兴县 | 合格 |  |
| 18 | WL20220002 | 乳源瑶族自治县惠福超市 | 塑料购物袋 | 乳源县 | 不合格 | 环保要求 |
| 19 | WL20220003 | 广东爱心大药房连锁有限公司乳源鹰峰中分店 | 非食品接触用塑料购物袋 | 乳源县 | 不合格 | 环保要求 |
| 20 | WL20220004 | 广东东明股份有限公司广客隆马广店 | 塑料购物袋 | 曲江区 | 不合格 | 厚度极限偏差、厚度平均偏差、环保要求 |
| 21 | WL20220005 | 韶关市大参林药店有限公司曲江府前东分店 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 曲江区 | 不合格 | 厚度平均偏差 |
| 22 | WL20220009 | 翁源县盒小马商贸有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | 非食品接触用塑料购物袋 | 翁源县 | 不合格 | 环保要求 |
| 23 | WL20220042 | 始兴县万润商业有限责任公司 | 塑料购物袋 | 始兴县 | 不合格 | 厚度极限偏差、厚度平均偏差、环保要求 |
| 24 | WL20220044 | 始兴县发到家购物有限公司 | 塑料购物袋 | 始兴县 | 不合格 | 落镖冲击、环保要求 |
| 25 | WL20220051 | 韶关市信美佳商贸有限公司 | 塑料购物袋 | 武江区 | 不合格 | 落镖冲击 |
| 26 | WL20220055 | 仁化县达阿美食店 | 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 仁化县 | 不合格 | 提吊试验 |
| 27 | WL20220045 | 始兴县顿岗镇顺景农资经营部 | 聚乙烯农用薄膜 | 始兴县 | 不合格 | 横向拉伸负荷 |
| 28 | WL20220046 | 始兴县顿岗镇顺景农资经营部 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜（Ⅱ类） | 始兴县 | 不合格 | 横向拉伸负荷、纵向断裂标称应变 |