项目榜单

| 榜单名称 | 高性能无溶剂有机硅离型剂关键技术研发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新材料领域，《战略性新兴产业分类（2018）》中3.3.3.5合成硅材料之2659：其他合成材料制造 |  |  |
| 启动时间 | 2023.1 | 计划完成时间 | 2025.12 |
| 榜单具体内容 | 研究和开发适应中高速涂布条件下，不同应用场景的低粘度无溶剂型有机硅离型剂的制备工艺，研究主体高性能有机硅树脂以及催化剂的合成及改性工艺。包括： ① 研究开发低粘度活性有机硅树脂的合成工艺，探索支化度与活性功能基团对于体系粘度，离型力稳定性的影响，发展和创新低粘度无溶剂有机硅离型材料的制备技术。 ② 研究开发适用于高速涂布的高活性离型剂材料，研究高速涂布条件下聚合物体系反应动力学的影响和变化规律，探索高速涂布条件下实现抗雾化能力，环境耐受能力和抗迁移能力提升的有效途径。 ③ 研究开发适用于热熔胶，水性丙烯酸及PVA压敏胶接触面的无溶剂离型剂材料。研究有机硅离型材料的剥离力及稳定性调节机制，通过提高交联位点，调整支化结构和体系刚性，调节极性胶接面的离型力，研究有机硅树脂分子间及分子内相互作用对于体系离型力的影响及其变化规律。为高极性接触面轻离型材料的研究提供新思路和理论基础。 ④通过优化配体结构，提高经典高活性铂金催化剂的催化活性，改善其抗中毒性能，提升低温段固化速度。探索制备过程产生馏头的回收再用工艺，提升产品的成本优势，为新型高活性铂金催化剂制备全产业链闭环运行，并适应离型剂快速固化性能要求创造条件。 ⑤ 结合活性有机硅树脂合成工艺、聚合物反应动力学，离型力调节，高活性催化剂等研究基础，开展相关应用场景验证等产业化应用研究，形成自主核心技术。拓展自主无溶剂有机硅离型剂在高端包装制造产业领域的应用。 预期技术指标： 测试项目; 高速涂布无溶剂有机硅离型剂; 极性接触面无溶剂有机硅离型剂; 标准方法. 粘度（常温，mPa.s）; 170-220; 200-220; GB/T 22235-2008. 常温离型力（7475标准胶带，g/25mm）; 10-15; 8-12; GB/T 27731-2011. 老化离型力（7475标准胶带，g/25mm）; 20-40; 20-30; GB/T 27731-2011. 65/85环境耐受能力; 48小时无脱落; 72小时无脱落; 65℃，85%湿度环境下放置测试. 残余接着率; > 90%; > 90%; GB/T 27731-2011. 基材适应性; 格拉辛纸及淋膜纸; 格拉辛纸及淋膜纸; HG/T 4139-2010. |
| 榜单效益目标 | 1. 通过本榜单关键技术问题的解决，将产生高性能无溶剂有机硅离型剂新产品2-3个，实现吨级以上规模化生产和销售，服务国内高端包装制造龙头企业3-5家，实现进口替代。 2. 形成自主知识产权，预计可获得授权发明专利2项。 3. 基于本榜单问题的解决，预计将产生经济效益2000万元/年以上。 4. 本榜单问题的解决和成功推广应用，将进一步解决现有自主工艺技术涂布不均匀，固化效率低，基材适应性差，中高速涂布领域起雾等诸多技术瓶颈和技术短板，填补了国产高性能无溶剂有机硅离型剂技术领域的空白，解决了长期以来存在于该领域的卡脖子问题。为我国高端包装标签制造行业的结构调整和产业升级起到了有力的推动作用。 |  |  |