项目榜单

| 榜单名称 | 大尺寸高强高韧镁合金挤压型材 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新材料领域——镁材 |  |  |
| 启动 时间 | 2024年7月1日 | 计划 完成时间 | 2027年6月30日 |
| 榜单具体内容 | 本榜单基于对大量现有文献的深入调研，并考察了我国主要镁合金、铝合金生产企业的生产能力，设备条件等，结合前期研究基础提出此问题。考虑到金属材料的尺寸效应和产业化制备的工艺窗口需求等实际情况，所设定的力学性能指标略低于实验室级别样品的力学性能，为大尺寸板材制备留下合理的工艺窗口，同时又能兼顾多个行业的性能需求。因此，本榜单问题的解决具有可行性。 制备大尺寸高强高韧镁合金的可行工艺流程为：选定所添加的合金元素Gd、Y、Zn等—设计各元素的含量—熔炼—挤压—时效处理。完成此榜单需要的设备主要有100kg级或以上的真空熔炼炉或具有保护气体的熔炼炉，7500吨或以上卧室挤压机，配套的挤压模具、热处理炉等，或可通过外协加工形式完成相关制备环节。对镁合金变形机理、铸造工艺、挤压工艺和热处理工艺等具有深入系统的了解，并可制定、优化相关工艺过程是解决此榜单问题所需关键核心技术。 技术性能指标：板材尺寸至少满足2000±5mm（长）×300±2mm（宽）×30±1mm（厚），或者至少满足3500±5mm（长）×200±1mm（宽）×10±0.5mm（厚）。（长度方向）室温抗拉强度（工程应力，下同）≥380MPa，屈服强度≥300MPa，延伸率≥10%，密度≤2.2g/cm3。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 榜单问题的解决可进一步促进镁合金在航空航天、汽车、机器人等领域的推广应用，其减重效果可有效降低相关产品的制造、运输或使用成本，并有可能连带缓解我国在诸如航空发动机、火箭助推器、新能源汽车续航等方面的困扰。此外，大尺寸高性能镁合金的研发也可带动我国镁合金产业的快速发展，使我国镁合金产业由廉价原材料出口转型为技术密集型产业，提高企业经济效益。 |  |  |