项目榜单

| 榜单名称 | 应用于低碳化绿色高模数钾水玻璃（K2O·nSiO2）制造复合防火玻璃的产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新材料领域-先进无机非金属材料 |  |  |
| 启动时间 | 2023年9月1日 | 计划完成时间 | 2025年8月31日 |
| 榜单具体内容 | 本榜单的相关研究内容属于《战略性新兴产业分类（2018）》内容，属于“3.4 先进无机非金属材料”中的“3.4.1.1特种玻璃制品制造”范畴；研究的产品有利于提升高端防火玻璃产业核心竞争力，带动防火玻璃产业整体水平能力的提升。 （一）总体方案； 一、低粘度、高固含量SiO2分散液的制备方法的研究 开展传统微乳液法和改性水解法制备SiO2纳米球，优选改性水解法工艺，以乙醇+氨水的水溶液为溶剂，TEOS为硅源，在温和条件下制备出球形SiO2纳米粒子；并且运用“粒子设计”的原理，对纳米SiO2微粒进行核壳化处理，筛选出能够满足防火溶液制备工艺要求的亲水性纳米SiO2颗粒，从而制备出高固含、低粘度的纳米SiO2微粒分散液。 1、建立不同储存温度下，SiO2分散液固含量对体系粘度的关系图；不同储存温度对SiO2粒径大小、团聚程度、pH值和储存稳定性的关系图； 2、在不同SiO2固含量下跟踪体系失稳点的发生规律，研究体系失稳点和SiO2固含量、SiO2粒径和粘度的关系。 二、高模数防火中间层材料的制备方法的研究 现有技术直接利用低模数（n值3.4左右）的钾水玻璃（K2O·nSiO2）作为防火中间层材料，这种材料的硅氧键交联程度低，化学稳定性差。 1、研究K2O·nSiO2基防火材料模数、关键材料种类和含量对K2O·nSiO2基反应速率、粒径、粘度和体系稳定性的影响规律； 2、建立防火材料配方中模数、关键材料种类和含量对新型K2O·nSiO2基复合防火玻璃的经验模型，并进行机理研究（如动力学公式），找出最佳的模数和关键材料含量； - 3、优化合成工艺，使新研发的高模数复合防火玻璃满足新修订国标中对应的技术要求。 三、原位反应法专用真空消泡搅拌罐的自主设计与制造 纳米SiO2微粒分散液与KOH溶液在混合过程中，难免会产生微泡，同时由于体系粘度相对较大，毫米级、甚至微米级的气泡很难用静置的方法消除。为了制备高质量无微泡的复合防火玻璃，除去防火浆液体系中的微泡就至关重要。本项目计划利用真空、低速搅拌、超声等原理，自主设计容量为1000kg的专用真空消泡搅拌罐，并实现工业化生产。 - 超薄腔体灌注体系的自主设计与制造 - 目前，常规的灌注体系一般采用厚度3mm以上的腔体，这主要是因为防火浆液粘度过大，常规方法无法直接灌注到厚度在3mm以下的腔体中。为充分提高防火层的使用效率，需要制备出超薄复合式异形防火玻璃，即灌注腔体的厚度在1mm左右，为此我们利用机械制动、真空辅助的原理，自主设计复合式异形防火玻璃的专用超薄腔体灌注体系，并实现工业化生产。 1、采用正交实验设计法，研究体系温度、A/B组分配比、预反应时间等工艺参数对灌注体系粘度的影响规律； 2、考虑外观、光学性能、防火性能等的影响因素，借助翻转台倾角对玻璃底部压力的作用规律，获得高效、无泡的灌注工艺； 3、利用“粒子设计”原理制备出的具有核壳结构的SiO2分散液，分析SiO2固含量、SiO2粒径和粘度情况，提升防火玻璃产品的制作自动化、机械化程度。 （二）技术路线； 理论配方计算 选择原料 气泡、反应情况观察 建立模型机理研究 优化配方工艺 试验配方熔制 玻璃熔制试验 玻璃性能检测 数据收集分析 工艺配方确定 确定制备工艺 确定玻璃制备工艺 数据收集分析 实现规模化生产 |  |  |
| 榜单效益目标 | 1、预计项目成功后，到2025年底实现产业化生产，销售收入增加3000万元/年，利润增加1000万元/年。 2、开发出年产20000㎡的EI60级高性能低碳化绿色高模数钾水玻璃（K2O·nSiO2）制造复合防火玻璃产业化生产线1条； 3、产生新产品1项，防火玻璃产品的尺寸≥1500mm×2500mm，耐火隔热时间>90分钟，耐火完整性>90分钟，可见光透射比≥78%，耐紫外线辐照性能>1000小时； 4、2项发明专利，3项实用新型专利，国际论文2篇。 |  |  |