项目榜单

| 榜单名称 | 薄膜太阳能电池用掺杂高纯低氧碲化镉产业化技术及应用研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及 方向 | 新材料领域-《战略性新兴产业分类（2018）》-6.3.2 太阳能材料制造 -电子专用材料制造（3985） |  |  |
| 启动时间 | 2023.01 | 计划完成时间 | 2025.12 |
| 榜单具体内 容 | 本项目计划采用高温高压液相合成工艺，通过控制压力、温度梯度、坩埚旋转速度、气流分布等技术手段，解决掺杂碲化镉化学配比和组分的偏离以及氧含量的问题，获得符合组分化学配比、均匀性好、氧含量低、纯度高的掺杂碲化镉。 - 计划开发高温高压液相合成与粉体后处理的组合工艺，高的组分压力有利于材料的均匀合成和生长。结合后处理工艺让材料氧含量低，保证材料的性能，提高薄膜太阳能电池的光电效率。 - 自主开发设计项目所用主要高温高压合成设备，由国内专业厂商制造，拥有完全的自主知识产权。设备通过控制熔体温度、组分压力、温度梯度等方式，实现设备的自动化控制，让该工艺具有温度调控性好、组分压力控制精确、定向凝固速率可控、化学配比无偏差、生产效率高等特点。解决合成太阳能材料上的工艺工程难题，实现太阳能电池材料的产业化生产。 项目将在全产业链上实现从原材料的制备，到材料的回收，控制产品品质，最终建成一条掺杂碲化镉产线，达到300吨/年的产能。 技术指标 掺杂物; 掺杂量; 掺杂均匀性; 氧含量; 纯度. Si/P/As/Sb; 1 ~15wt%; COV＜3%; ≤100ppm; ≥5N. 主要设施设备及配套条件： 设备名称; 数量; 单价/万元; 总价/万元. 合成炉; 8; 230; 1840. 颚式破碎机; 2; 35; 70. 三级滚筒式破碎机; 1; 100; 100. 筛分机; 1; 30; 30. 氢化炉; 27; 20; 540. 筛分机; 1; 30; 30. 均质机; 1; 10; 10. 行吊; 1; 40; 40. 除尘器; 6; 10; 60. 氢气管道及工程; 1; 20; 20. 氮气管道及工程; 1; 20; 20. 送风系统; 1; 30; 30. 空调系统; 1; 50; 50. 电缆等; 1; 50; 50. 其余配套装料桶及小设备; 1; 20; 20. 环保设施; 3; 100; 300. 小计; 3210. |
| 榜单效益目 标 | 长期以来我国的薄膜太阳能电池材料资源的开发与利用一直是以粗初加工产品低价出口，高附加值产品高价进口等粗放发展模式，总体水平相比发达国家还存在较大差距，缺乏先进的薄膜太阳能电池材料高效、循环利用技术，薄膜太阳能电池材料及产品仍需大量依赖进口，严重制约了相关战略性新兴产业的发展。 本项目的实施，研发薄膜太阳能电池材料的制备技术，提高我国薄膜太阳能电池材料制备的研发能力，建立相应的质量控制技术标准，形成一系列具有自主知识产权的薄膜太阳能电池材料生产技术，使我国薄膜太阳能电池材料产业进入国际领先水平，打破国外公司对中国薄膜太阳能电池材料的垄断，摆脱薄膜太阳能电池材料长期依赖进口的局面，节省薄膜太阳能电池材料大量进口的费用。为进一步提高国产薄膜太阳能电池材料的市场占有率及其发展奠定基础。 根据本项目所采用的技术方案和相关技术工艺，项目实施期间，实现了年产能掺杂碲化镉300吨，将新增销售收入超15000万，新增利润超5000万，至少可以带动100以上人员就业。随着生产规模不断扩大，产品规格和品种的增长，应用领域的不断拓展，本项目能为推动地方经济发展，促进项目所在地区社会经济的全面发展和人民生活水平的提高做出巨大贡献。 |  |  |