项目榜单

| 榜单名称 | 太阳能玻璃高效增透膜关键技术及工艺开发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新材料领域-先进无机非金属材料 |  |  |
| 启动时间 | 2024.1 | 计划完成时间 | 2024.12 |
| 榜单具体内容 | 本榜单的相关研究内容属于《战略性新兴产业分类（2018）》内容，属于“6.3太阳能产业”中的“6.3.2太阳能材料制造”范畴；研究的产品有利于提升太阳能产业核心竞争力，是太阳能产业链急需的“卡点”材料。 解决榜单问题的难点是制备两种高低折射率相匹配的镀膜溶液，这要求具备非常丰富的溶胶凝胶法制备不同折射率硅溶胶、钛溶胶的经验，以及掌握核壳硅溶胶制备的核心关键技术。可以从以下四方面着手： 1、采用溶胶凝胶法合成出不同折射率的硅溶胶、钛溶胶或硅钛混合溶胶作为底层高折射率层。该层致密，可保证膜层附着力及耐候性能； 2、采用核壳硅溶胶技术制备不同折射率的核壳结构硅溶胶作为顶层低折射率层。该层孔隙率置于膜层内部，表面封闭，可保证优异耐脏污性能； 3、进行折射率匹配试验，使双层膜透光率增益值高于2.5%，在500~1100nm宽频范围内透光率曲线都达到94%以上； 4、生产工艺方面，采用双镀膜间镀膜方式，底层高折射率镀膜溶液在第一镀膜间镀膜固化后，在第二镀膜间镀制顶层低折射率镀膜溶液，然后固化、钢化。 完成上述技术方案需要的主要设施设备有：磨边机、清洗机、镀膜机、镀膜洁净房、固化炉、钢化炉、透光率测试仪、膜厚测试仪、包装设备等全套玻璃生产设备及场地。 ###### 榜单问题的最终目标聚焦产业化，结合现有技术、人员、设施等相关要素，预计实现产业化指标： 1、透光率增益∆T值≥2.5%； 2、批量生产成品率98%以上； 3、通过GB/T30984.1所有耐候性能指标。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 榜单问题的解决能有效提高我国AR玻璃的生产技术工艺，促进国内太阳能光伏镀膜玻璃行业的进一步发展。新产品预计提升光伏组件发电功率约0.5%，按照目前我国光伏电站装机量每年达80GW左右计算，每年可以提升太阳能电池功率（80×0.5%）=0.4GW。以每瓦太阳能电池生产成本约1.5元人民币计算，每年可为社会提升效益近0.4×1.5=6.0亿元。 榜单问题的解决不仅能持续推动光伏行业技术进步，促进科技与经济的结合，增强企业自主创新能力和核心竞争力，还能持续降低光伏发电成本，减少碳排放，提高光伏产业的综合环保效益。在为国家创收的同时，减少国家外汇，提高国内企业在全球市场上的竞争力。 |  |  |