项目榜单

| 榜单名称 | 高容量富锰锂正极材料创新及产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新型储能领域 |  |  |
| 启动时间 | 2023-9 | 计划完成时间 | 2024-12 |
| 榜单具体内容 | 富锰锂正极材料是最有前途的下一代锂离子正极材料，榜单目标实现高容量富锰锂正极材料的合成制备和批量化生产，并建设千吨级富锰锂前驱体和材料合成生产示范线 富锰锂正极材料存在首次库仑效率低、容量衰减和循环过程中的电压降和离子扩散速率低等应用问题需要解决。从本征上要提高富锰锂正极材料的这些性能，需要体相掺杂、和过渡金属梯度组分、锂过渡金属比例的多方面调控和特定一次颗粒粒度、二次颗粒结构的构筑。 通过榜单项目的开展，形成的核心关键技术包括： 1、富锰锂前驱体形貌、粒度调控技术：通过前驱体组分设计及沉淀过程精准调控，制备大小颗粒一次颗粒一致、二次颗粒球形度好、粒度大小及分布稳定的富锰锂前驱体。 2、掺杂/包覆/异质一体化制备技术：创新阳离子掺杂和包覆技术，在材料表面原位合成电子电导和离子电导的快离子导体层，为锂离子提供快速传递的通道，既有效降低正极材料的电阻，同时抑制活性材料与电解液的副反应，提高材料的倍率性能，抑制循环过程中晶格体积变化引起的内部应变，在高脱锂条件下保持完整的晶体结构，开发出结构稳定性高、长循环寿命的富锰锂正极材料。 3、高能效均质烧结技术：以材料组分设计为基础，通过创新富锰锂材料短流程烧结工艺，实现富锰锂正极材料的高效可控制备。 通过榜单项目的实施，所开发的批量化富锰锂正极材料可达到以下指标 1、克容量：≥300mAh/g(0.1C, 2.0-4.8V vs.Li+/Li, RT); 2、首次效率：≥85%(0.1C, 2.0-4.8V vs.Li+/Li, RT); 3、循环寿命：≥200周（0.5C充放电，2.0-4.8V vs.Li+/Li, 容量保持率≥80%，电压降≤1mV/周）； 4、富锰锂前驱体和材料合成生产示范线产能≥1500吨/年； 5、富锰锂前驱体和材料合成生产示范线每吨富锰锂材料电耗≤15000kWh（包括前驱体和材料合成）； 6、生产示范线安装调试完成后，首年直接经济效益将不少于2000万元 7、通过榜单项目的实施，申请不少于5项发明专利（取得受理通知）。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 通过本榜单问题的解决，突破富锰锂正极材料产业应用难题，同时建成千吨级富锰锂前驱体和材料合成生产示范线，实现富锰锂正极材料技术创新和产业化示范。通过项目的开展，将为市场批量提供克容量达300mAh/g的高容量富锰锂正极材料，材料将首先应用于动力电池领域，并形成高能量密度、低成本、高安全的电芯体系方案，同时辐射消费类及储能类应用，为下一代锂离子电池的开发提供可量产的正极材料支撑。2022年我国锂离子电池正极材料出货量为194.7万吨，产值达到4391.2亿元，作为下一代锂离子正极材料的富锰锂材料具有非常广阔的市场前景。项目建设的千吨级富锰锂前驱体和材料合成生产示范线达产后，预计每年的直接经济效益将达到3亿元，同时通过向行业批量提供高容量低成本的富锰锂正极材料，将加快我国下一代锂离子电池产业化的步伐，促进并带动下游包括电动汽车等领域的进一步发展。 |  |  |