项目榜单

| 榜单名称 | 高能量密度钠离子储能电池技术开发及产业化应用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及 方向 | 新型储能领域 |  |  |
| 启动时间 | 2023年9月 | 计划完成时间 | 2027年6月 |
| 榜单具体内 容 | - 项目拟采用技术方案 （1）钠电池能量密度低于锂离子电池，因此必须开发新型钠电正负极提升能量 密度与主材的容量及电压平台。以正极层状氧化物为例，由于其相变多，提升电压将会导致材料不稳定，产气严重。本项目期望通过形貌调控、界面修饰、元素掺杂等工艺解决上述问题。 （2）钠离子电池主材相变多，循环性能较差；负极嵌钠机制复杂，动力学较差，快充性能较差。本项目拟通过开发新型钠离子快充型低溶剂化电解液与正负主材匹配，形成稳定的CEI/SEI，快速迁移的离子通道，实现钠离子电池快充长寿命。 （3）钠离子由于其本征安全性高，耐过放，热触发的温度高。本项目将从电解液调控的原理去抑制钠离子电池的热失控反应路径，使其在热失控前期产生大量二氧化碳气体，实现安全爆喷，缓慢释放热量而避免热蔓延。 （4）钠离子电池当前尚处于推广期，其成本较锂离子电池低，而关联产业链却并未搭建，不具备成本优势。本项目从零部件成本、材料成本、制造成本出发，加快创新成果转化、完善钠离子电池产业链，实现钠离子电池成本优势。 - 项目预期达到技术性能指标 （1）开发新型高比容量的正负极材料，开发钠离子电池能量密度达到150Wh/kg以上； （2）钠离子电池循环寿命≥6000次； （3）钠离子电池能量效率≥95%； （4）围绕项目技术申请相关知识产权10项，其中发明专利≥4； （5）储能钠离子电池年产能≥ 1GWh。 |  |  |
| 榜单效益目 标 | 预期形成钠离子电池材料体系，工艺制造体系，解决现有阶段钠离子电池存在的技术难点；促进建立起钠离子电池成熟完善商业化的供应链、产业链。项目实施完成后，可替代磷酸铁锂电池的储能应用场景，形成年产≥1GWh钠离子电池生产能力，产品销售收入超5亿元，新增利税1000万元以上。 钠离子电池产品技术产业化后有利于缓解新能源行业对锂离子电池的需求，将为广东省乃至全国形成新的新能源产业发展方向，有利于拉动上下游就业，此外可以提高行业企业的产品竞争能力、技术开发能力和水平，推动行业技术进步，同时培养一批优秀的钠离子电池技术人才。 |  |  |