项目榜单

| 榜单名称 | 超级快充导电剂的开发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新材料领域；方向：碳基纳米材料制造 |  |  |
| 启动时间 | 2023年8月2日 | 计划 完成时间 | 2026年8月2日 |
| 榜单具体内容 | 超级快充导电剂(目前聚焦的核心产品)，通过石墨烯改性、形成立体网状导电结构，有利于离子穿梭和结构稳定性，可以满足Li离子电池10C、15C、20C高倍率充电需求。 研发的超级快充石墨烯导电剂，在10 C、15 C、20 C和25 C超高倍率下稳定循环80圈，分别展示了162.2、144.9、130.4和129.1 mAh g-1的极其稳定的超级快充可逆比容量，在以0.1 C低倍率恒压充电，分别继续充电15 min、11 min和13 min后充电比容量高达169 mAh g-1、165.6 mAh g-1和168.2 mAh g-1，此时充电比容量分别达到了理论比容量的99.4% 、97.4% 和98.9%，并且在170圈循环后比容量几乎无衰减，展示了超级快充性能和优异的循环性能。 公司将石墨烯配制成超级快充石墨烯导电浆料,以商用LiCoO2作为活性材料,超级快充石墨烯导电浆料作为导电剂,PVDF作为粘结剂制备电极,在5C、10C和15C下测试高倍率性能。在5 C倍率下恒流充电11 min比容量达164.2 mAh g-1,然后再进行恒压充电27 min比容量可达185.4 mAh g-1。10 C倍率下恒流充电6 min比容量达158 mAh g-1,然后再进行恒压充电41 min比容量可达187.4 mAh g-1。15 C倍率下恒流充电4 min比容量达140 mAh g-1,然后再进行恒压充电24 min比容量可达183 mAh g-1。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 小赛道孕育大空间，单纯正极/硅基负极用碳纳米管市场空间近300亿元，随着新能源行业的不断发展，新型导电剂市场空间巨大，尤其是超级快充导电剂可以加速超级快充时代的到来，同时公司的产品还具有成本优势，有望迅速占领市场，占据市场份额，届时各家Li电池下游客户都会引入公司产品，改善锂离子电池的快充性能。 市场分布主要包括国内比亚迪、欣旺达、国轩高科、比克电池、宁德时代、宁德新能源和中航锂电等锂离子电池企业，拥有广阔的市场。 公司的产品具有性能、技术和成本优势，有望迅速占领市场，将大大削减贝特瑞、江苏天奈科技股份有限公司和法国益瑞石的产品市场占有率，占据市场份额。 在未来，超级快充是二次电池发展不可阻挡的趋势预计，凡是在储能领域，都会有公司的产品出现，市场容量是巨大的。 |  |  |