项目榜单

| 榜单名称 | 高端数控机床用高精度角位移传感器开发及产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 高端数控机床领域——关键零部件 |  |  |
| 启动时间 | 2024年1月 | 计划完成时间 | 2026年12月 |
| 榜单具体内容 | - 总体目标 - 1.掌握FeCrCo合金材料微结构和磁性能的调控作用和机理、开发出高信号密度FeCrCo合金和薄膜材料，为开发高精度角位移传感器用磁码盘奠定材料基础； - 2.突破高精度角位移传感器芯片制备技术； - 3.实现高性能角位移传感器在车铣复合机床高速电主轴、加工中心等领域的应用，替代进口。 ###### 技术方案及可行性分析： 1）高磁性能磁码盘材料的制备和微结构优化 研究稀土掺杂成分、热处理制度等对FeCrCo合金中各相取向、形状、尺寸和分布等微结构以及最终性能的影响，开发出兼具较小硬度和较强磁性能的稀土掺杂新材料。进一步，从稀土元素种类、掺杂比例、热处理制度等入手，开展FeCrCo薄膜微结构调控研究，以实现其剩磁和矫顽力的同步提升。 2）磁传感薄膜材料的制备及灵敏度调控 ###### 通过界面自旋轨道耦合、界面散射协同作用提高磁传感器薄膜材料灵敏度；综合使用缓冲层、纳米氧化层和量子点等，优化制备工艺以获得高线性度、高灵敏度薄膜材料，研究其化学状态对坡莫合金薄膜性能的影响，最终制备出磁电阻变化率及磁场灵敏度都很高的坡莫合金薄膜。 ###### 3）高性能磁传感芯片、磁传感器的高灵敏结构设计及制造工艺技术研究 - 通过在码盘上多道信号写入以及根据磁极矩进行芯片设计，在单个惠斯通桥臂中引入多个磁传感单元以降低信号偏移及击穿问题；基于高精度增益自适应补偿控制方法，研究绝对编码技术以及与写入信号格式一一对应的高灵敏度磁传感芯片设计和制造工艺；研制传感器信号处理专用集成电路及芯片。 4）高精度角位移传感器研制及应用 基于上述1-3所制备的高性能材料，构建合金磁信号密度和峰极均匀性、角位移传感器输出波形信号之间的关联模型，并实现高密度磁极信号录入。对角位移磁传感器信号处理模块和接口电路等整体结构布局进行优化设计，研制出高精度角位移磁传感器，并研究其在应用中的可靠性、长周期运行的精度保持性和生命周期等服役行为。 完成榜单的主要设施设备及配套条件： ###### 磁性材料制备及检测设备、传感器芯片微加工设备、可靠性和精度保持性测试平台等 ###### 技术性能指标及产业化指标： - （1）磁码盘：合金矫顽力≥600 Oe，剩磁≥0.8 T，硬度≤45 HRC；薄膜矫顽力≥600 Oe，剩磁≥0.5 T。原始写入（磁极距100μm到磁极距400μm）磁信号读出弦信号误差小于3%。 - （2）传感器材料磁场灵敏度≥2.1%/Oe; 传感器芯片灵敏度≥110mV/V/Oe - （3）角位移传感器分辨力达到 29bit，绝对定位精度优于± 5角秒，运动速度0-20000 r/min。 （4）形成角位移传感器批量生产能力，产能3000只/年，实现在数控机床中的应用。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 预期社会、经济效益： ###### 目前,我国数控机床控制精度使用的角度位移传感器同先进国家相比有很大差距，从材料到核心部件均是国际大公司占领着国内市场，据中国机床工具工业协会数据显示，国内数控机床市场对角位移传感器需求量以平均每年20-30%的速度增长，市场前景巨大。尤其是广东省作为制造业大省，汽车、新能源、机器人、半导体、消费电子和家电等行业对高端数控机床需求量很大，对角位移磁传感器的需求也与日俱增。 ###### 本项目以数控机床行业的迫切应用需求为牵引，开发出角位移磁传感器用码盘和磁传感器芯片，同时研制出高精度角位移传感器，最终实现高性能角位移传感器在数控机床高速电主轴上的实际应用。 通过本榜单项目的实施，可以解决西方国家对我国高速电主轴用角位移传感器件 “卡脖子”技术问题；为广东省乃至全国数控机床行业及时提供高端位移传感器产品和技术服务。补齐产业短板弱项，推动我国数控机床关键零部件的自主配套能力。 |  |  |