**附件**

**韶关市2023年混凝土模板用胶合板等产品质量监督抽查结果汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报告编号** | **受检单位** | **产品名称** | **地区** | **是否合格** | **不合格项目** |
|
| 1 | WL20230005 | 广东粤韶钢铁有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋直条 | 曲江区 | 合格 |  |
| 2 | WL20230006 | 韶关市新伟金属工贸有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋直条 | 浈江区 | 合格 |  |
| 3 | WL20230007 | 万华禾香板业（韶关）有限公司 | 禾香板 | 曲江区 | 合格 |  |
| 4 | WL20230008 | 韶关市江霖板业有限公司 | 刨花板（P2型） | 浈江区 | 合格 |  |
| 5 | WL20230009 | 乐昌市申兴大芯板厂 | 浸渍胶膜纸饰面细木工板 | 乐昌市 | 合格 |  |
| 6 | WL20230010 | 乐昌市乐源木业有限公司 | 细木工板 | 乐昌市 | 合格 |  |
| 7 | WL20230011 | 乐昌市华翔木业有限公司 | 细木工板 | 乐昌市 | 合格 |  |
| 8 | WL20230012 | 乐昌市彬林木业有限公司 | 细木工板 | 乐昌市 | 合格 |  |
| 9 | WL20230013 | 仁化县奥达胶合板有限公司 | 混凝土模板用胶合板 | 仁化县 | 合格 |  |
| 10 | WL20230014 | 鸿伟木业（仁化）有限公司 | 刨花板 | 仁化县 | 合格 |  |
| 11 | WL20230016  | 新丰誉桦中纤板有限公司 | 中密度纤维板 | 新丰县 | 合格 |  |
| 12 | WL20230017 | 韶关华锐木业有限公司 | 普通胶合板 | 新丰县 | 合格 |  |
| 13 | WL20230018 | 广东始兴县华洲木业有限公司 | 18149高强康纯QSXHZ | 始兴县 | 合格 |  |
| 14 | WL20230030 | 广东中南钢铁股份有限公司 | 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋盘条 | 曲江区 | 合格 |  |
| 15 | WL20230031 | 广东中南钢铁股份有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋直条 | 曲江区 | 合格 |  |
| 16 | WL20230032 | 韶关市顺展新型材料有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 曲江区 | 合格 |  |
| 17 | WL20230033 | 韶关市世邦新型建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 武江区 | 合格 |  |
| 18 | WL20230034 | 翁源县中源发展有限公司曲江分公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 曲江区 | 合格 |  |
| 19 | WL20230035 | 乐昌市闽兴新型建材有限公司 | 烧结页岩多孔砖 | 乐昌市 | 合格 |  |
| 20 | WL20230041 | 广东凤阁铝业有限公司 | 粉末喷涂型材 | 始兴县 | 合格 |  |
| 21 | WL20230042 | 广东凤阁铝业有限公司 | 氧化型材 | 始兴县 | 合格 |  |
| 22 | WL20230043 | 仁化县博世铝业有限公司 | 铝合金建筑型材 | 仁化县 | 合格 |  |
| 23 | WL20230044 | 仁化县博世铝业有限公司 | 铝合金建筑型材 | 仁化县 | 合格 |  |
| 24 | WL20230046 | 乐昌市恒胜环保建材有限公司 | 非粘土烧结多孔砖（页岩） | 乐昌市 | 合格 |  |
| 25 | WL20230049 | 广东台实实业有限公司 | TS-34高分子自粘胶膜非沥青基防水卷材/砂面 | 翁源县 | 合格 |  |
| 26 | WL20230050 | 广东宏源防水科技发展有限公司 | 聚合物水泥防水涂料 | 翁源县 | 合格 |  |
| 27 | WL20230051 | 广东台实实业有限公司 | TS-18 SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 翁源县 | 合格 |  |
| 28 | WL20230052 | 仁化县众兴新型建材厂 | 烧结普通砖（页岩） | 仁化县 | 合格 |  |
| 29 | WL20230053 | 仁化县康溪长发建材有限公司 | 烧结页岩多孔砖 | 仁化县 | 合格 |  |
| 30 | WL20230054 | 仁化县康溪长发建材有限公司 | 烧结普通砖（页岩） | 仁化县 | 合格 |  |
| 31 | WL20230055 | 仁化县闽盛建材有限公司 | 烧结普通砖（页岩） | 仁化县 | 合格 |  |
| 32 | WL20230080 | 韶关市浈江区稳安建材厂 | 非粘土烧结多孔砖(煤矸石) | 浈江区 | 合格 |  |
| 33 | WL20230084 | 南雄市国强新型环保页岩砖有限公司 | 烧结页岩多孔砖 | 南雄市 | 合格 |  |
| 34 | WL20230085 | 南雄市国强新型环保页岩砖有限公司 | 烧结普通砖（页岩） | 南雄市 | 合格 |  |
| 35 | WL20230086 | 南雄市高溯环保页岩砖有限公司 | 烧结普通砖（页岩） | 南雄市 | 合格 |  |
| 36 | WL20230087 | 南雄市雄湖环保页岩砖有限公司 | 烧结多孔砖（页岩） | 南雄市 | 合格 |  |
| 37 | WL20230088 | 南雄市雄湖环保页岩砖有限公司 | 烧结普通砖（页岩） | 南雄市 | 合格 |  |
| 38 | WL20230089 | 南雄市富新页岩建材有限公司 | 烧结普通砖（页岩） | 南雄市 | 合格 |  |
| 39 | WL20230090 | 南雄市永盛新型页岩砖有限公司 | 烧结普通砖（页岩） | 南雄市 | 合格 |  |
| 40 | WL20230119 | 韶关市曲江区广夏新型环保材料有限公司 | 烧结普通砖（煤矸石） | 曲江区 | 合格 |  |
| 41 | WL20230120 | 韶关市曲江区广川环保建材有限公司 | 烧结普通砖（煤矸石） | 曲江区 | 合格 |  |
| 42 | WL20230121 | 韶关市曲江区伟俊贸易有限公司 | 烧结普通砖（煤矸石） | 曲江区 | 合格 |  |
| 43 | WL20230156 | 新丰县闽隆新型墙体建材有限公司 | 烧结普通砖（页岩） | 新丰县 | 合格 |  |
| 44 | WL20230157 | 黑豹防水建材（新丰）有限公司 | 聚合物水泥防水涂料 | 新丰县 | 合格 |  |
| 45 | WL20230164 | 韶关市新丰县宏泰新型墙体有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 新丰县 | 合格 |  |
| 46 | RH20230001 | 南雄柏斯特化工有限公司 | PU亮光黄灰色面漆 | 南雄市 | 合格 | 　 |
| 47 | RH20230002 | 南雄柏斯特化工有限公司 | PU实木套房专用特清底漆 | 南雄市 | 合格 | 　 |
| 48 | RH20230003 | 广东伟明涂料有限公司 |  PU胶 | 南雄市 | 合格 | 　 |
| 49 | RH20230004 | 南雄市星隆化工有限公司 | SW外墙抗碱白底漆漆 | 南雄市 | 合格 | 　 |
| 50 | RH20230005 | 南雄市星隆化工有限公司 | SW全效内墙乳胶漆 | 南雄市 | 合格 | 　 |
| 51 | RH20230006 | 南雄市雄丰涂料化工有限公司 | 芳香型亮光清面漆 | 南雄市 | 合格 | 　 |
| 52 | RH20230007 | 南雄市雄丰涂料化工有限公司 | 芳香型特清透明底漆 | 南雄市 | 合格 | 　 |
| 53 | RH20230008 | 南雄市海侨化工有限公司 | 强力免钉胶 | 南雄市 | 合格 |  |
| 54 | RH20230009 | 南雄市好田化工有限公司 | 紫外光固化油漆 | 南雄市 | 合格 |  |
| 55 | RH20230010 | 南雄市明威胶粘涂料化工有限公司 | 高级环保喷胶 | 南雄 | 合格 | 　 |
| 56 | RH20230011 | 新丰澳熊化工有限公司 | PU净味耐黄哑光白面漆 | 新丰县 | 合格 | 　 |
| 57 | RH20230012 | 新丰澳熊化工有限公司 | PU标准哑光清面漆 | 新丰县 | 合格 | 　 |
| 58 | RH20230013 | 亿美（新丰）实业有限公司 | 外墙涂料 | 新丰县 | 合格 | 　 |
| 59 | RH20230014 | 广州泰祥实业新材料科技（新丰）有限公司 | 抗碱耐候外墙漆 | 新丰县 | 合格 | 　 |
| 60 | RH20230015 | 中华制漆（新丰）有限公司 | 长颈鹿牌清味全效硝基木器漆，白色底漆 | 新丰县 | 合格 | 　 |
| 61 | RH20230016 | 南雄市双溪丽盈化工涂料有限公司 | PU特清透明底漆 | 南雄市 | 合格 | 　 |
| 62 | RH20230017 | 南雄市荣兴化工工贸有限公司 | 聚酯树脂漆 | 南雄市 | 合格 | 　 |
| 63 | RH20230018 | 广东嘉盛环保高新材料股份有限公司 | 汽车漆 | 南雄市 | 合格 | 　 |
| 64 | RH20230019 | 广东德丽雅新材料有限公司 | 内墙耐擦洗丝绸乳胶漆 | 翁源县 | 合格 | 　 |
| 65 | RH20230020 | 韶关欧文化学工业有限公司 | PU高级白底 | 翁源县 | 合格 | 　 |
| 66 | RH20230021 | 韶关友邦化工有限公司 | 净味耐刮伤哑光清面漆 | 翁源县 | 合格 | 　 |
| 67 | RH20230022 | 翁源县恒辉涂料有限公司 | 三组份高光面漆系列 | 翁源县 | 合格 | 　 |
| 68 | SN20230002 | 韶关市曲江建浩建材实业有限公司 | 高效减水剂 | 曲江区 | 合格 | 　 |
| 69 | SN20230003 | 新丰交通升庆水泥有限公司 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 新丰县 | 合格 | 　 |
| 70 | SN20230004 | 广东海螺鸿丰水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 新丰县 | 合格 | 　 |
| 71 | SN20230005 | 广东海螺鸿丰水泥有限公司 | 硅酸盐水泥熟料 | 新丰县 | 合格 | 　 |
| 72 | SN20230006 | 翁源县中源发展有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 翁源县 | 合格 | 　 |
| 73 | SN20230007 | 广东省翁源县宝源水泥厂 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 翁源县 | 合格 | 　 |
| 74 | SN20230008 | 台泥（韶关）水泥有限公司 | 硅酸盐水泥熟料 | 曲江区 | 合格 | 　 |
| 75 | SN20230009 | 台泥（韶关）水泥有限公司 | Ⅱ型硅酸盐水泥 | 曲江区 | 合格 | 　 |
| 76 | SN20230010 | 韶关市凌鹏水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥 | 曲江区 | 合格 | 　 |
| 77 | SN20230011 | 韶关曲江区龙腾水泥实业有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥 | 曲江区 | 合格 | 　 |
| 78 | SN20230012 | 乐昌市汇力水泥有限公司 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 乐昌市 | 合格 | 　 |
| 79 | SN20230013 | 乐昌市三益水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 乐昌市 | 合格 | 　 |
| 80 | SN20230014 | 乐昌市金禾水泥有限公司 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 乐昌市 | 合格 | 　 |
| 81 | SN20230015 | 广东省乐昌市长兴水泥厂有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 乐昌市 | 合格 | 　 |
| 82 | SN20230016 | 乳源瑶族自治县月开建材有限公司 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 乳源县 | 合格 | 　 |
| 83 | SN20230017 | 仁化县达昌建材凡口水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥 | 仁化县 | 合格 | 　 |
| 84 | SN20230018 | 乐昌市中建材水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 乐昌市 | 合格 | 　 |
| 85 | SN20230021 | 韶关市银凯建材有限公司 | 普通抹灰砂浆M5 | 曲江区 | 合格 | 　 |
| 86 | SN20230022 | 韶关市华兴水泥实业有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 曲江区 | 合格 | 　 |
| 87 | SN20230023 | 韶关市良春建材有限公司 | 普通抹灰砂浆 | 浈江区 | 合格 | 　 |
| 88 | SN20230024 | 广东迎丰新材料科技有限公司 | 普通抹灰砂浆 | 浈江区 | 合格 | 　 |
| 89 | SN20230025 | 南雄市彤置富水泥建材投资有限公司 | 砌筑水泥 | 南雄市 | 合格 | 　 |