生态环境保护综合行政执法

制式服装和标志技术规范（试行）

（修订版I）

女内穿衬衣

# 女内穿衬衣

## 1  范围

本文件规定了生态环境保护综合行政执法制式服装女内穿衬衣的要求、检验规则、包装、运输及贮存。

本文件适用于生态环境保护综合行政执法制式服装女内穿衬衣的订购、生产、检验与验收。

## 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 250  纺织品  色牢度试验  评定变色用灰色样卡

GB/T 1335.2  服装号型  女子

GB/T 2660  衬衫

GB/T 2910 （所有部分） 纺织品  定量化学分析方法

GB/T 2912.1  纺织品  甲醛的测定  第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

GB/T 3819  纺织品  织物折痕回复性的测定  回复角法

GB/T 3920  纺织品  色牢度试验  耐摩擦色牢度

GB/T 3921  纺织品  色牢度试验  耐皂洗色牢度

GB/T 3922  纺织品  色牢度试验  耐汗渍色牢度

GB/T 3923.1  纺织品  织物拉伸性能  第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 4666  纺织品  织物长度和幅宽的测定

GB/T 4669  纺织品  机织物  单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 6152  纺织品  色牢度试验  耐热压色牢度

GB/T 6836  缝纫线

GB/T 8427  纺织品  色牢度试验  耐人造光色牢度：氙弧

GB/T 8628  纺织品  测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629  纺织品  试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630  纺织品  洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB  18401  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 22701  职业服装检验规则

QB/T 2250  单面白纸板

FZ/T 01101  纺织品  纤维含量的测定  物理法

FZ/T 01032  织物及制品缝纫损伤的试验方法

FZ/T 01074  服装衬产品标识

FZ/T 01081  粘合衬热熔胶涂布量试验方法

FZ/T 01082  粘合衬干热尺寸变化试验方法

FZ/T 01084  粘合衬水洗后的外观及尺寸变化试验方法

FZ/T 01085  粘合衬剥离强力试验方法

FZ/T 01093  机织物结构分析方法  织物中拆下纱线线密度的测定

XX/T-XXXX  生态环境保护综合行政执法制式服装和标志技术规范  扣件

## 3  要求

### 3.1  标样

经主管部门审核批准的实物样品为该产品的标样。

### 3.2  样式

女内穿衬衣样式应符合图 1 及标样。

# 图1  女内穿衬衣款式

### 3.3  号型与规格

3.3.1  女内穿衬衣号型按 GB/T 1335.2 规定执行，采用 5 ²4 号型系列，主要部位和通用部件规格尺寸及极限偏差见表1。

3.3.2  女内穿衬衣主要规格尺寸测量位置见图 2，图中所注数字为表1中各测量部位编号。

#### 表1  女内穿衬衣规格尺寸与极限偏差                   单位为厘米

| 图号 | 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 | 5 ²4系列档差 |  | 极限偏差(±) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 165/84B | 号差 | 型差 |  |
| 图 2 | 1 | 前身长 | 63.0 | 2.0 | — | 1.0 |
|  | 2 | 胸围 | 92.0 | — | 4.0 | 2.0 |
|  | 3 | 中腰围 | 76.0 | — | 4.0 | 2.0 |
|  | 4 | 下摆围 | 98.0 | — | 4.0 | 2.0 |
|  | 5 | 第二扣眼距领 | 5.0 | — | — | 0.2 |
|  | 6 | 第七扣眼距底边 | 14.5 | 0.5 | — | 0.8 |
|  | 7 | 门襟贴条宽 | 3.0 | — | — | 0.2 |
|  | 8 | 里襟折边宽 | 2.5 | — | — | 0.2 |
|  | 9 | 下摆折边宽 | 0.6 | — | — | 0.2 |
|  | 10 | 后身长 | 61.0 | 2.0 | — | 1.0 |
|  | 11 | 肩宽 | 39.0 | — | 1.0 | 0.8 |
|  | 12 | 袖长 | 57.0 | 1.5 | — | 0.7 |
|  | 13 | 袖根肥 | 18.5 | — | 0.7 | 0.5 |
|  | 14 | 袖头长 | 22.0 | — | 0.5 | 0.5 |
|  | 15 | 袖头宽 | 5.0 | — | — | 0.2 |
|  | 16 | 袖衩长 | 14.0 | — | — | 0.2 |
|  | 17 | 领长 | 36.0 | — | 1.0 | 0.2 |
|  | 18 | 座领前宽 | 2.3 | — | — | 0.2 |
|  | 19 | 领尖长 | 6.0 | — | — | 0.2 |
|  | 20 | 翻领后宽 | 4.0 | — | — | 0.2 |
|  | 21 | 座领后宽 | 2.8 | — | — | 0.2 |

# 图 2    女内穿衬衣规格测量图

### 3.4  颜色

3.4.1  面料颜色：晴空蓝，（PANTONE14-4121TPX）, 应符合标样。

3.4.2  粘合衬颜色：本白色。

3.4.3  缝纫线颜色：晴空蓝色，与缝合部位颜色相匹配。

3.4.4  聚酯纽扣颜色：聚酯扣颜色为晴空蓝色，应符合标样。

### 3.5  色泽偏差范围

3.5.1  产品面料颜色与材料标样对比，应不小于GB/T 250规定的4级，非表面部位颜色与材料标样对比，应不小于GB/T 250规定的3-4级。纽扣颜色与标样对比，应不小于GB/T 250规定的4-5级，每套颜色应一致。

3.5.2  产品各部位对比，允许色差程度应符合表 2 规定。

# 表 2  对比部位允许色差

| 对比部位 | 色差 |
| --- | --- |
| 粘合衬部位与大身对比 | ≥4-5级 |
| 座领里与表面部位；袖缝、腰缝部位；缝纫线与缝合部位部位 | ≥4级 |
| 翻领里、袖头里与表面部位 | ≥3-4级 |

### 3.6  材料

材料规格及用途应符合表3规定。

# 表3   材料规格及用途

| 材料名称 |  | 规格 |  |  |  |  | 执行标准 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精梳棉涤莱赛尔混纺斜纹布 |  | 63.5%棉，19.5%聚酯纤维，17%莱赛尔单位面积质量：122g/m2 |  |  |  |  | 按标样及附录A | 面、里料 |
| 涤纶缝纫线 |  | 11.8tex³2 |  |  |  |  | GB/T 6836 | 缝纫、锁眼、环缝 |
|  |  | 11.8tex³3 |  |  |  |  |  | 钉扣 |
| 粘合衬 | C1113-148 | 28tex/28tex（21s³21s）HDPE 粉点 |  |  |  |  | 按标样及附录B | 第一层翻领衬、座领衬、 袖头衬 |
|  | TC1113-088 | 13tex/13tex（45s³45s）HDPE 粉点 |  |  |  |  |  | 第二层翻领衬、门襟衬 |
| 聚酯四眼扣 |  | φ10.0mm |  |  |  |  | 《生态环境保护综合 行政执法制式服装和 标志技术规范 扣 件》 | 领口、门襟、袖头、袖衩 |
| 聚氯乙烯领尖插片 |  | 长 55mm，宽 10mm 厚 0.23mm～ 0.26mm |  |  |  |  | — | 支撑领尖 |
| 聚氯乙烯蝴蝶卡 |  | t:0.28mm-0.35mm |  |  |  |  | — | 固定领口 |
| 聚氯乙烯支撑片 |  | 长：36cm 宽：3.5cm 厚：0.28cm-0.35cm |  |  |  |  | — | 固定领内口 |
| 聚碳卡子 |  | 长：4.0cm,t:0.3cm |  |  |  |  | — | 整叠固定用 |
| 单面白纸板 |  | A 等450g/ ㎡横向使用 | 宽 22.5cm 长 32.5cm |  |  |  | QB/T 2250 | 内包装 |
|  |  |  | 宽 3.0cm |  |  |  |  | 底领支撑 |
|  |  |  | 领长/cm | 37以下 | 38～42 | 43以上 |  |  |
|  |  |  | 领条长/cm | 29.0 | 34.0 | 39.0 |  |  |

# 表3   材料规格及用途（续）

| 材料名称 | 规格 | 执行标准 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗涤标志 | 胶质标签 | — | 里襟 |
| 号型标志 | 胶质标签 |  | 后领口 |
| 品名标志 | 织标形式 |  | 里襟 |

### 3.7  裁片纱向

裁片纱向应符合表4规定。

##### 表4（续）裁片纱向                            单位为厘米

| 类别 | 裁片名称 | 纱向 | 允斜极限 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面料 | 前身 | 经 | — | 前襟边顺经纱 |
|  | 后身 | 经 | — | 背中线顺经纱 |
|  | 门襟明贴边 | 经 | — | — |
|  | 袖子 | 经 | 经袖中线为准 1.0 | — |
|  | 翻领面、里 | 经 | — | — |
|  | 座领面 | 经 | 以上口为准 1.0 | — |
|  | 座领里 | 经 | 以上口为准 1.5 | — |
|  | 袖头面 | 经 | 1.0 | — |
|  | 袖头里 | 经 | 1.5 | — |
|  | 袖开衩条 | 经 | — | — |
|  | 领插片带条 | 纬 | 1.0 | — |
| 衬料 | 门襟衬 | 经 | — | — |
|  | 袖头衬 | 经 | 袖口顺经纱 1.0 | — |
|  | 第一层翻领衬 | 斜 | 40°~50 ° | — |
|  | 第二层翻领衬 | 经 | 1.0 | — |
|  | 座领衬 | 斜 | 40°~50 ° | — |

### 3.8  敷衬

敷衬工艺要求应符合表5规定。

##### 表5  敷衬工艺要求                        单位为厘米

| 类别 | 敷衬要求 | 图示 |
| --- | --- | --- |
| 翻领面、 座领里、 袖头面、 门襟明贴边 | 按图示敷衬： 翻领敷两层衬，第一层衬领尖打斜角，第二层净衬； 座领里敷净衬一层； 袖头面上口为净衬；门襟明贴边面粘净衬 |  |

### 3.9  缝制

#### 3.9.1  针距

各种缝纫针距应符合表6规定。

# 表 6   针距

| 项目 |  | 针距 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平缝 | 明线 | 12 针/3cm～14 针/3cm | 缝纫线路顺直，首尾回针，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜 |
|  | 暗线 | 11 针/3cm～13 针/3cm |  |
| 环缝 |  | 9 针/3cm～11 针/3cm | 切边宽不大于 0.2cm，环缝宽不小于 0.4cm |
| 链式线迹 |  | 10 针/3cm～12 针/3cm | 不允许接线，留 1.5cm 线头固定 |
| 锁眼 | 1.2cm 直眼 | 不少于 36 针/眼 | 扣眼美观，规整，开口整齐，无毛纱 |
| 钉扣 | 四眼扣 | 6 根线/眼 | 正面留余量 0.1cm～0.15cm，反面留尾线 0.5cm～1.0cm |

#### 3.9.2  缝制

缝制要求应符合表7规定。

##### 表7   缝制要求                                单位为厘米

| 部位 | 工序名称 | 缝头 | 缝纫形式及缝线道数 | 明线距边 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 领子 | 钩压翻领 | 0.6 | 明、暗线各一道 | 0.5 | 缝头清剪至0.4，不反吐，领尖居中，领角面、里中间夹插片，插片带条稍紧，压领明线时扎住 |
|  | 扎座领里下口线 | 1.0 | 明线一道 | 0.6 | 正面扎线 |
|  | 领结合 | 0.6 | 明、暗线各一道 | 0.1 | 反面上炕 0.1～0.15 |
|  | 绱领子 | 0.7 | 明、暗线各一道 | 0.1 | 反面上炕 0.1～0.15 |
| 前后身、下摆 | 收腋下省 | — | 扎线各一道 | — | 前身腋下省一端收尖，缝头向上倒，省量按标印 |
|  | 收前腰省 | — | 扎线各一道 | — | 缝头向腰缝倒，省量按标印 |
|  | 收后腰省 | — | 扎线各一道 | — | 缝头向后中倒，省量按标印 |
|  | 合肩缝 | 1.0 | 五线环缝一道 | — | 缝头向后倒 |
|  | 扎门襟贴边明线 | 1.0 | 明线各一道 | 0.5 | 缝头折净，门襟压在面上，面吐止口 0.4 |
|  | 扎里襟折边明线 | 0.8 | 明线一道 | 0.1 | 宽窄一致 |
|  | 扎底边折边明线 | 0.5 | 明线一道 | 0.1 | 折边宽 0.6 |
| 袖子 | 绱袖子 | 1.0 | 五线环缝一道 | — | 缝头倒向袖子 |
|  | 合袖、摆缝 | 1.0 | 五线环缝一道 | — | 缝头向后身倒 |
|  | 扎袖头面里口线 | 1.2 | 明线一道 | 1.0 | 不扎透袖头里 |
|  | 钩压袖头 | 0.8 | 明、暗线各一道 | 0.5 | 子口不反吐 |
|  | 夹压小袖衩条 | 0.6 | 明线一道 | 0.1 | 小袖杈条宽 1.0，明线反面上炕，开衩根部 剪三角剪口 |
|  | 夹压大袖衩条 | 1.1 | 明线一道 | 0.1 | 大袖杈条宽 2.2，表面扣烫方角，从袖口边转扎至方角 3.0 打横结，回针三道，反面大小袖衩条缝头暗结封住做净，剔薄缝头，结距剪口0.8 |
|  | 夹绱袖头 | 0.8 | 明线一道 | 0.1 | 按标印袖口打活褶两个，面褶向后倒，反面上炕 0.1～0.2 |
| 标识 | 号型标识 | 0.8 | — | — | 座领下口居中夹上 |
|  | 品名标识 | 0.6 | 扎线各一道 | 0.1 | 里襟里，下摆向上 3.0～5.0，向上绱品名标签 |
|  | 洗涤标识 | 0.8 | — | — | 里襟里口，中心位置与品名标签中心对齐， 号型标签一面朝外 |

#### 3.9.3  锁钉

锁钉要求应符合表8规定。

###### 表8      锁钉工艺                            单位为厘米

| 部位名称 | 扣眼尺寸 | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 锁眼 | 钉扣 |
| 领头 | 1.2 | 右领头宽取中，距边 1.2 横锁直眼一个 | 与眼对正，距领头边 1.5 钉扣一粒 |
| 门襟 | 1.2 | 右门襟宽取中，锁竖直眼六个，第二、七扣眼按规格，中间均锁 | 与眼对正，里襟距边 1.5，钉扣六粒 |
| 袖头 | 1.2 | 后侧宽度取中，距边 1.1，横锁直眼一个 | 与眼对正，前侧距边 1.1，钉扣一粒，向后 2.3 钉扣一粒（以扣中心点为准） |
| 袖衩 | 1.2 | 大袖衩条横结至袖头上口边取中，大袖衩条居中竖锁直眼一个 | 与眼对正，钉扣一粒 |

3.10  标志

#### 3.10.1  品名标志

品名标志质地为织标形式，标志底色为银色， 品名字体为黑色黑体，边框颜色为黑色；规格为7.0cm³2.0cm(长³宽)，内容、样式应符合图3规定,缀钉位置按表7规定。

# 图3  品名标志

#### 3.10.2  号型标志

号型标志采用胶条印刷形式，标志规格、内容应符合图4规定。缀钉位置按表7规定。

# 图 4  号型标志

#### 3.10.3  洗涤标志

洗涤标志采用胶条印刷形式，长8.5cm³宽3.5cm，标志规格和标注内容应符合图5规定。缀钉位置按表7规定。

# 图5  洗涤标志

#### 3.10.4  检验章

产品经检验合格后应加盖检验章，检验章规格、式样不限，须加盖在号型标志反面空白位置，印色为浅蓝色，字体应清晰、不沾色。

### 3.11  成品外观质量

3.11.1  成品质量应符合GB/T 2660一等品要求。

3.11.2  成品内外要熨烫平服、抽风干燥。领子、袖头、需定型整烫。产品应整洁美观，挺阔、无烫光、变色，左右对称。无开线、断线、跳线、毛露、线头、污渍。敷衬部位无脱胶、渗胶及起皱。各部位外观质量应符合表9规定。

# 表9     外观质量

| 部位名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 线迹 | 线迹规整，松紧适宜：明线距边宽窄一致 |
| 领子 | 领面平服、领面松紧适宜，不翻翘、不起泡、不渗胶，领型左右一致，折叠端正、平挺 |
| 袖子 | 吃势均匀、圆顺、长短一致 |
| 袖头 | 平整、无歪斜，左右圆头对称，袖开衩长短一致 |
| 底边 | 宽窄一致、平展、无斜绺 |

### 3.12  安全性能

应符合GB 18401中B类要求。

## 4  检验规则

检验规则应符合GB/T 22701 和本文件要求的规定。

5  包装、运输、贮存

5.1  每件整叠后装入一个塑料袋，袋口密封牢固，具体要求按订购合同约定执行。

5.2  包装件的运输工具应防潮、干燥、洁净、平整，无突出利物，严禁违章装卸。

5.3  包装件应存储于阴凉通风、干燥的库房内，不得长期日晒或露天堆放；堆码应整齐，要便于计数和搬运，堆码高度不大于 5.0m。

附  录  A

# （规范性）

# 精梳棉涤莱赛尔混纺斜纹布技术要求

## A.1  规格

规格应符合表A.1规定。

# 表A.1  规格

| 项 目 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 织物组织 |  | 2/1 右斜纹 |
| 线密度/tex |  | 7.4tex³2/7.4tex³2 |
| 纤维含量/% |  | 63.5%棉，19.5%聚酯纤维，17%莱赛尔 |
| 密度/（根/10cm） | 经向 | 551 |
|  | 纬向 | 299 |

## A.2  物理性能

物理性能应符合表A.2。

# 表A.2  物理性能

| 项 目 |  | 标准值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全幅宽/cm |  | ≥144 | GB/T 4666 |
| 单位面积质量/（g/m2） |  | 122 ±8 | GB/T 4669 |
| 纤维含量/% |  | 莱赛尔+棉≥78，莱赛尔≥15 | GB/T 2910、FZ/T 01101 |
| 断裂强力/N | 经向 | ≥500 | GB/T 3923.1 |
|  | 纬向 | ≥300 |  |
| 水洗尺寸变化率/% | 经向 | -3～+1 | GB/T 8628 GB/T 8629 GB/T 8630 |
|  | 纬向 | -3～+1 |  |
| 缝纫损伤率/% |  | ≤5 | FZ/T 01032 |
| 折痕回复角（经+纬）/度 |  | 200 | GB/T 3819 |

## A.3  染色牢度

染色牢度应符合表A.3规定，除耐光色牢度外，其它允许一项低半级。

# 表A.3  染色牢度

| 项 目 |  | 标准值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐光色牢度/级 |  | ≥5 | GB/T 8427 |
| 耐皂洗色牢度/级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3921 |
|  | 沾色 | ≥4 |  |
| 耐摩擦色牢度/级 | 干摩 | ≥4 | GB/T 3920 |
|  | 湿摩 | ≥3-4 |  |
| 耐汗渍色牢度/级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3922 |
|  | 沾色 | ≥4 |  |
| 耐热压色牢度/级 | 变色 | ≥4 | GB/T 6152 |
|  | 沾色 | ≥4 |  |

# 粘合衬技术要求

## B.1  粘合衬技术要求

C1113-148、TC1113-088粘合衬的规格性能指标按表B.1规定。

# 表 B.1  规格、性能指标

| 项 目 |  | 标准值 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C1113-148 | TC1113-088 |  |
| 幅宽/cm |  | 112±2 | 112±2 | GB/T 4666 |
| 单位面积质量/（g/m2） |  | 147±7 | 88±4 | GB/T 4669 |
| 基布材料 |  | 棉 | 涤棉 | — |
| 热熔胶种类 |  | HDPE | HDPE | — |
| 涂胶方式 |  | 粉点 | 粉点 | — |
| 涂布量/（g/m2） |  | 30±3 | 25±3 | FZ/T 01081 |
| 纱支 | 经向 | 28tex | 13tex | FZ/T 01093 |
|  | 纬向 | 28tex | 13tex |  |
| 剥离强力/N |  | ≥13 | ≥13 | FZ/T 01085 |
| 水洗尺寸变化率/% | 经向 | ≥-2.0 |  | FZ/T 01084 GB/T 8629（2A） |
|  | 纬向 | ≥-1.5 |  |  |
| 干热尺寸变化率/% | 经向 | ≥-1.0 | ≥-1.5 | FZ/T 01082 |
|  | 纬向 | ≥-1.0 | ≥-1.0 |  |
| 甲醛含量/（mg/kg） |  | ≤75 |  | GB/T 2912 |
| 注：粘合衬产品代号见FZ/T 01074。 |  |  |  |  |