项目榜单

| 榜单名称 | 超薄柔性锂金属负极集流体复合材料及装备的开发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新型储能领域 |  |  |
| 启动时间 | 2024年1月1日 | 计划完成时间 | 2025年12月31日 |
| 榜单具体内容 | 1、技术方案： 本榜单问题寻求离子束技术解决超薄柔性锂金属负极集流体复合材料的一体化制备方案。 1）柔性复合集流体制备。 采用离子束技术在PP或PI等聚合物基体进行进行表面改性，在聚合物基体制备具有高致密、高结合强度的铜层；通过研究不同的工艺参数，有效调节界面微结构、元素含量、晶粒生长方向及晶粒尺寸。获得具有高性能的金属/聚合物复合集流体。 2）超薄锂制备技术开发。 基于离子束复合集流体的制备，通过离子束技术，在复合集流体表面沉积10~20微米不同厚度的锂层，开展金属锂负极材料的研究，通过性能测试，获得最佳的工艺方案。 3）稳定的电极界面构建工艺。 在电极材料表面构筑金属/氧化物亲锂层，以单元、二元或多元金属/氧化物/氮化物薄膜为研究对象，开展金属、氧化物或氮化物体系研究通过载能离子束进行表/界面处理增加亲锂活性位点，提高锂电池循环稳定性。 4）高性能超薄锂金属负极复合集流体装备开发。 根据超薄柔性锂金属负极集流体复合材料工艺，进行其专用装备设计及开发，实现批量生产。 5）工程化评价。 将超薄柔性锂金属负极集流体复合材料进行电池组装并完成工程化进行评价。 2、技术性能指标及产业化指标： （1）复合集流体：PP/PI聚合物厚度≤4.5μm，铜层厚度≤1μm，剥离强度≥0.7N/mm； （2）锂层厚度：10~20μm； （3）复合金属锂负极：比容量大于1500 mAh/g； （4）离子束装备：具备卷对卷连续处理能力，可处理薄膜厚度范围4.5-8μm。经处理后，薄膜无褶皱、划伤。膜卷端面整齐、各处张力均匀一致； （5）单次离子束处理后电阻≤1Ω，双面处理一致性（涂层厚度）≤±5%。 （4）生产车速≥1m/min，产能可达50000㎡/年。 3、主要设施设备及配套条件： 配有离子束技术开发超薄柔性锂金属负极集流体复合材料卷对卷实验装备及完备的电池性能测试装置。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 随着锂电池行业的快速发展，2023年全球动力电池产量将达到1123GWh，全球储能电池产量约为212GWh；2025年全球锂电池产量有望达到2430GWh。在2030年，新型多功能复合集流体在电池市场的渗透率预计将达到40%，其出货量预计会达到140亿至180亿平方米，并且应用领域将非常广泛，包括储能、动力、数码等。本项目开发的超薄柔性锂金属负极集流体复合材料作为锂电池行业的一项重大创新，预计三年可实现50000㎡/年以上的年产能，该项目具有安全性和经济性的双重优势，有望推动锂离子电池的行业的快速发展。 |  |  |