项目榜单

| 榜单名称 | 高性能盖板玻璃开发——锂铝硅酸盐玻璃 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新材料领域 |  |  |
| 启动时间 | 2024年01月01日 | 计划完成时间 | 2025年12月31日 |
| 榜单具体内容 | 3.1技术方案：鉴于以上态势，我们可以通过优化玻璃料方中各组分的配比，使其结构紧密，同时提高离子交换能力，优化离子交换性能，在最大限度上提高锂铝硅玻璃盖板的抗跌落性能及抗划伤性能。同时降低玻璃中碳酸锂等高价原料用量以降低成本，依靠国内浮法工艺大吨位低成本的优势提高在锂铝硅高端玻璃盖板领域的竞争力。 3.2技术及产业化指标（投产后达到以下性能水平）： - 180g配重，180目砂纸跌落≥1.4m； ② 180g配重，80目砂纸跌落≥0.85m； ③ 抗划伤阈值≥7N； ###### ④CS≥900MP；Dol≥100um，Al2O3≥17%。 3.3主要设施设备及配套条件：玻璃熔制退火设备、玻璃切割研磨抛光设备、玻璃性能测试设备（透过率及其他光学性能测试设备、钢化及性能测试设备、机械性能测试设备、热血性能测试设备、电学性能测试设备等）。 3.4技术路线： 第一阶段：初步确定方向。进行竞品分析及专利分析，以现有产品为基础，提升铝硅含量，提高玻璃体致密性，降低碱金属含量，再结合其他特殊组分进行成分设计，进行大量性能优化实验，以便获得更高的抗划伤性能； 第二阶段：微调成分。调整强化工艺寻求较优抗划伤性能、抗跌落性能； 第三阶段：中试。实验室进行小批量盖板样品制备，或提供给终端客户进行耐摔性性能测试； 第四阶段：量产性评估及优化。就量产性进行测试并着重优化； 第五阶段：窑路设计、建造及量产。 成分 调整 基础性能测试 抗划伤性 能 砂纸跌落测试 批量打样测试抗划伤性能、砂纸跌落性能 量产性评估 强化工艺调整 产线设计建造与投产 技术研发路线图 |  |  |
| 榜单效益目标 | 4.1社会及产业发展贡献：本榜单项目的目标是研发出一款具有更加优异的耐摔性、抗划伤性能的锂铝硅酸盐盖板玻璃产品，同时减少碳酸锂的用量，降低生产成本。预计研究出一款性能比肩康宁GG Victus和肖特Xensation® α的玻璃产品，推动国产高性能锂铝硅酸盐玻璃盖板替代国外产品。 4.2市场贡献及经济效益：根据中国产业调研网相关信息，盖板玻璃原材市场年均需要量在4000万方左右，其中二强锂铝硅酸盐玻璃已占据约1500万方的市场，常规高铝玻璃市场一每年10-20%的速度递减，微晶玻璃昂贵的价格及加工难度使其很难完替代二强玻璃（价格相差4-6倍）。就目前市场反馈来看，高铝二强玻璃性能相比微晶玻璃而言性能差距不大,两者各有优势。高铝二强玻璃仍是主流产品，具有十分广大的市场。 值得注意的是，随着全液晶仪表车载显示屏在我国乘用车装配率、产带设备的快速增加，以及显示屏面积的增大，推动着玻璃盖板市场的稳步增加。预计高端锂铝硅酸盐玻璃盖板需求量将进一步提升。目前高性能锂铝硅酸盐玻璃盖板中国外厂商约占有70%市场份额，本榜单项目实施后预计可将国产厂商的市场份额提高至50%，预计增加约300万方供应，价值约5亿元人民币。 |  |  |