项目榜单

| 榜单名称 | 耐温耐磨改性纤维及其热缩产品的研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 战略性新兴产业分类(2018)--3.5.1高性能纤维及制品制造 |  |  |
| 启动时间 | 2023/08/01 | 计划完成时间 | 2026/07/31 |
| 榜单具体内容 | 1.主要技术路线与关键过程： 1.1 热缩纤维材料耐温性能提升研究 为了解决热缩纤维材料达到150℃，1000h长期耐温老化的性能，并超过同行水平，需要对聚烯烃纤维的辐射交联以及抗氧剂的适配性进行研究，关键技术包括以下几方面： - 聚烯烃纤维基材的选择——聚烯烃纤维分子量及分子量分布的适配性研究 在确定了以聚烯烃为主要原材料配方以后，首先将原料进行混炼、造粒和加工成型，然后对高分子型材进行辐射交联，交联后聚合物经加热、径向扩张，最后通过冷却定型得到热缩型纤维材料。其中共混改性和交联工艺是制备热收缩产品的关键工艺。材料的组成决定了热收缩产品的基本性能，组成材料混炼工艺和它们之间的相容性对热缩产品的形状记忆性以及其他性能都有很大的影响。 相对分子质量分布对纤维产品至关重要。分布宽制品光滑柔软，分布窄则光泽度和柔软性变差。在单丝纤维产品的加工过程中，常因低相对分子质量组分在喷丝板孔处积存，粘结其他丝，引起孔板处大量断丝。如果相对分子质量分布宽，由于较多低相对分子质量组分的存在，在加工温度下易发生降解，形成薄弱点，不利于拉伸流动，引起断丝。在聚烯烃分子量分布范围较接近的情况下,熔融指数（MI）基本上按反比反应了平均分子量的大小,按正比表现了树脂流动性的好坏。要使单丝纤维具有较高的物理机械性能,如断裂强度﹑耐磨性和耐环境应力开裂性能等,需要对聚烯烃材料的分子量和分子量分布进行研究。 - 聚烯烃辐照交联度的控制研究 线性聚合物共混材料内聚强度和耐热性差，交联反应可以提高制品的尺寸稳定性，但是过高的交联度会降低制品的柔顺性。辐照时间和辐照剂量是对交联度的控制的关键因素。通过辐射剂量控制交联度，使辐射交联后聚合物纤维材料的性能得以增强，提高材料的力学性能、耐热性能和耐久性等。 如普通聚乙烯（PE）的熔点为125℃～135℃，经过特殊辐照交联理论上可以提升PE单丝纤维的性能，使其达到200℃的极限收缩性能，而超过该温度可能会对PE单丝造成一定损伤。 另外，辐照交联过高会导致材料塑性变差，出现扩张炸裂现象，使得废品率大大增加；交联不足会导致材料收缩性能下降，回复力降低。结晶度同样影响材料的收缩效率，适当增加结晶度会降低材料的蠕变性，有助于记忆效应的保持，结晶度过高会降低交联度，影响记忆效应。辐射交联一般发生在非结晶区，同时会使得结晶区变小。结晶度与结晶区的分布以及交联密度与分布对聚合物形态记忆效应有关键的影响，通过对交联工艺的控制研究是制得高性能热缩材料的关键。 因此在本项目中，需要重点研究交联工艺，研究辐照时间、辐照剂量对材料的影响，通过交联度的控制来提高聚烯烃纤维材料的耐磨性能和耐热性能。 - 聚烯烃材料抗氧剂的复配研究 聚烯烃材料在加工和使用过程中，由于超氧负离子、单线态氧等氧活性物种和各种自由基作用，分子会失掉电子被氧化，电子从一个原子转移到另一个原子上，发生氧化反应，使制品褪色、泛黄、硬化、龟裂、丧失光泽和透明度，缩短了高分子制品的使用寿命，在聚烯烃生产过程中抗氧剂的选择和优化对聚乙烯的性能有重要影响。 通过研究抗氧剂，可以显著提高热缩材料的耐高温老化性能，防止材料短时间高温失效。 本项目关键路径在于需要研究不同抗氧剂和抗氧化组合物对聚烯烃纤维热缩材料的氧化诱导期、熔融指数和机械性能的影响，研究不同热氧化时间的样品熔融指数、拉伸断裂应力和拉伸断裂标称应变的变化情况，从而确定不同抗氧剂和抗氧剂组合的抗氧化性能，为聚烯烃耐温耐磨纤维生产中抗氧剂的选择提供依据。 抗氧剂主要有链终止型的主抗氧剂和氢过氧化物分解型的辅抗氧剂,需要从不同抗氧剂的协同使用效果,从抗氧剂助剂配方的筛选、抗氧剂的加工稳定性以及热缩制品的物性分析等几方面进行研究,选择出综合性能优良的耐老化配方，使其可以达到150℃，1000h长期老化耐温效果。 - 热缩纤维材料耐磨性能提升研究 - 热缩纤维材料耐磨性能的提升，除了选用合适的聚烯烃材料（分子量、分子量分 - 布、熔融指数、熔点高、强度高等）和辐照交联（交联使聚烯烃分子量缠结紧密，也能提高材料的耐磨性能）外，还可以通过胶水和结构的设计研究来提升耐磨性能。 - 后涂材料和工艺的研究——后涂工艺与后涂材料种类的研究 - 为了使纤维产品具有较高的耐磨性，后涂处理是最为关键的工艺，并且使用的后涂材料的种类不同也会使最终产品的耐磨性发生改变。 - 首先需要对后涂的材料进行选择，可以从聚丙烯酸酯类，聚氨酯类或聚醋酸乙烯酯类中进行筛选，选出兼具弹性和耐磨性的胶水，从而显著提升整个复合产品的耐磨性。后涂工艺则包括固含量、固化温度、固化时间、压浸率等，这些控制因素对后涂处理后的产品性能均有较大的影响。通过合适的固化温度、控制后涂材料的固含量及压浸率，可以生产高质量的热缩布，从而使产品具有重量轻、强度高、耐磨耐化学腐蚀、低温韧性好、不受湿度影响等优点。 - 结构设计研究提升热缩纤维材料的耐磨性能 通过研究热缩产品的结构，尤其是研究纤维产品的经纬纺织结构，可以显著提升热缩纤维产品的耐磨性能。如需研究热缩产品的经纱材料和纬纱材料，其中经纱和纬纱又可以选择单丝纤维和复丝纤维，单丝和复丝又包含了聚酯（PET）纤维和尼龙（PA）纤维，然后将材料经过配方设计改性后，结合纺丝物理改性处理技术和成型改进工艺，由高精度纺织机制成一定宽度的织带制成的织带进行辐照交流后过胶增定型，从而可制成高耐磨耐热型热缩布等热缩产品。 - 3.热缩纤维材料熔融纺丝工艺研究 - 单丝纤维的质量与抽丝的工艺条件有着密切的联系,同--规格的树脂,采用不同 - 的工艺条件,所得单丝的质量是不同的。为了获得高质量高性能的热缩单丝材料，必须选择最佳工艺条件进行生产。 - 因此需要对单丝纤维的挤出工艺进行研究控制，包括挤出机各加热段温度、喷丝板至冷水槽水面距离(板水距)、冷水槽水温、拉伸比、拉伸速度等，这些控制因素对单丝的性能均有较大的影响。通过定制化设计挤出机螺杆、控制挤出机的塑化温度，冷水槽的水温、机械拉伸倍数、卷绕速度等工艺参数的过程研究，可以制备高质量的PE单丝，从而使单丝产品具有重量轻、强度高、耐磨耐化学腐蚀、低温韧性好、不受湿度影响等优点。 - 2.主要性能指标： （1）遇热收缩，比例2:1；在150℃环境下放置1000小时，无脆化； （2）低温-40℃放置2小时后高温140℃放置4小时，高低温转换时间≤5分钟，测试32个循环，通过高低温冲击试验测试； （3）频率60转/min，行程16mm，磨头0.45mm，钢琴丝，耐磨次数不低于5万次。 （4）耐油性能，按照GMW14327测试标准，室温下将产品与汽车机舱内液体接触5min，20分钟后，缠绕在4倍芯轴上，观察产品无开裂，功能退化，粘接层无分成、开裂现象。 3.核心技术： （1）聚烯烃改性及配方研发，长丝纺丝技术； （2）高分子纤维复合材料及改性技术； （3）纤维材料表面处理工艺； （4）后涂材料和工艺技术。 4.知识产权： （1）国内发明专利1项 （2）实用新型专利2项 5、经济指标： 预计三年能为公司创造2.5亿收入，创造利润5000万，税收500万。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 热缩材料一般具有良好的电绝缘性能、阻燃性能、耐腐蚀性能、耐老化性能、耐温性能以及独特的记忆效应，常用于制作热收缩性管材、膜材、异形材等材料，应用于电子、电力、通信、能源、航空航天、精密仪器、国防军工、轨道交通等领域。 热缩材料凭借着良好特性主要作为保护材料，通过加热收缩包覆在物体外表面，从而实现良好的绝缘、密封、防潮、耐磨、保护作用。在汽车领域，热缩材料主要作为仪表线束、车门线束、输油管道、刹车系统管道等零部件的保护材料；在核能领域，其主要用于动力电缆、测量电缆、低压控制电缆等部件的连接与保护场景，是核电站安全建设所需重要绝缘材料之一。 根据新思界产业研究中心发布的《2023-2027年中国热缩材料行业市场行情监测及未来发展前景研究报告》显示，2022年我国热缩材料市场规模已达205.7亿元。热缩材料作为一类综合性能优异的高分子材料，当前在其优势不断凸显以及国内高新技术产业不断涌现背景下，其应用领域正不断扩展。未来在国内产业结构持续升级背景下，核能、新能源汽车、高铁等高技术产业的快速发展将成为热缩材料市场加快迈向高增阶段的主要驱动力。预计2023-2028年，我国热缩材料市场将以7.5%左右的年均复合增速增长。 我国热缩材料相关研究起步于20世纪50年代，并于80年代末期开启产业化进程，经过近些年持续深入研究与发展，本土企业产品质量与国外领先企业之间差距逐步缩小，占据市场份额正不断扩大。国内热缩材料企业主要包括沃尔核材、长园电子、云林应用材料、诺德股份、宏商材料、永固集团、凯恒企业、三联热缩等。 目前我国已有多家龙头企业布局高端热缩材料市场，同时伴随着龙头企业技术不断升级，其占据市场份额正不断扩大，行业展现出良好发展态势。但总体来看，我国热缩材料行业内，中小型企业仍占多数，且其主要布局中低端市场，高端市场布局企业数量较少，未来本土领先企业还需紧抓国内高技术产业发展机遇，加快布局高端热缩材料市场。 |  |  |